Piaseczno , 2013-01-15

Świadectwo  jakości  świetlówek  bezodpryskowych  -  PHILIPS actinic  15W

- Dostawca  - SET  Bartłomiej  Pankowski

Ul. Polna 9-G  ,  05-509  Piaseczno Mysiadło

- Materiał  stosowany  do foliowania  -  transparentny  FEP - Tetrafluoroetylen

( Teflon )

- Parametry  materiału  FEP :

-  grubość  ściany  -  0,25mm

-  utrata  UV-A   -   3,30 – 4,33 %  ( dopuszczalna  norma  EFK – 15% )

-  utrata  UV-C   - 11%

-  rozciągnięcie do  zerwania  - przy 230C -  250-350%

-  wytrzymałość  na  rozciąganie -  przy 230C   -  19-25 Mpa

-  granica  plastyczności -  przy 230C – 12N/mm2

-  gęstość  - 2,12 – 2,17g/cm3

-  maksymalna  temperatura  pracy  -  2050C

-  temperatura  granicy  utraty  własności  - 2790C

-  odporność  na  kwasy i zasady -  doskonała

- Parametry  świetlówki  zafoliowanej  w  FEP  :

-   bezodpryskowość  przy  upadku  z  wysokości  400 cm

-   utrata  UV-A  - ok. 4%  ( norma EFK dla lamp  wabiących  - 15% )

-   utrata  UV-C  - ok. 11%

.

5.)  Pasek znacznikowy - kolor zielony , materiał  poliester / wytrzymałość 2200C